
[bookmark: _GoBack][image: ] Самоклеящаяся ПВХ пленка Intro Jet 
Предназначена для печати самоклеящихся рекламных материалов краткосрочного применения. Толщина пленки 80 и 100 мкм. Благодаря качественному клеевому слою она без труда наносится на любые ровные поверхности: витрины и окна, пластиковые, металлические поверхности, плоскости транспортных средств; накатывается на листовые материалы.
Отличительной особенностью является оптимальный подбор цветовой температуры. Пленка имеет нейтральный белый оттенок, что позволяет получить естественные по тону изображения. Поэтому Intro Jet отлично подходит для принтеров, не имеющих белого цвета в виде отдельных чернил.
Пленка имеет хорошие печатные показатели: чернила не растекаются, быстро сохнут. Изображение получается четким и насыщенным по цвету. 
Монтаж также не доставит дополнительных проблем – материал прочный, уровень адгезии обеспечивает надежное размещение на весь срок службы.
Пленка поставляется в рулонах с намоткой 50 метров, с шириной рулонов 1,06; 1,27; 1,37; 1,52 метра.
Для увеличения срока службы рекомендуется использовать ламинацию.
Пленка Intro Jet предназначена для печати сольвентными, эко-сольвентными и UV чернилами.
Технические характеристики Intro Jet 80 микрон
	Срок службы
	до 12 месяцев 

	Поверхность
	белая глянцевая/матовая

	Толщина пленки, мкм (без подложки и клея)

	 80

	Клей
	полиакрилатный, обеспечивающий постоянное прилипание

	Подложка
	одностороннее силиконовое покрытие, 120г/м²

	Температура применения
	от -20°С до +70°С

	Температура приклеивания
	от +10°С до + 35°С

	Срок хранения
	1 год при температуре 20°С и относительной влажности 50%

	Размер рулона
	1,06 х 50 м; 1,27 х 50 м; 1,37 х 50 м; 1,52 х 50 м



Технические характеристики Intro Jet 100 микрон

	Срок службы
	до 12 месяцев 

	Поверхность
	белая глянцевая/матовая

	Толщина пленки, мкм (без подложки и клея)

	 100

	Клей
	полиакрилатный, обеспечивающий постоянное прилипание

	Подложка
	одностороннее силиконовое покрытие, 140г/м²

	Температура применения
	от -20°С до +70°С

	Температура приклеивания
	от +10°С до + 35°С

	Срок хранения
	1 год при температуре 20°С и относительной влажности 50%

	Размер рулона
	1,06 х 50 м; 1,27 х 50 м; 1,37 х 50 м; 1,52 х 50 м


 
[image: ]Перед печатью рекомендуется выдержать пленку при комнатной температуре (не менее +10°С), а также просушить после печати в течении 48 часов, в случае необходимости ламинирования.
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